# Поставка продукции от Цвет-Мет Маркет

Уважаемые господа предлагаем Вам рассмотреть наше предложение по поставкам Вашему предприятию продукции цветной металлургии и установить взаимовыгодное, деловое сотрудничество между нашими предприятиями. Мы готовы обеспечить Ваши потребности в цветном металлопрокате, как для основной производственной программы , так и для выполнения планового ремонта оборудования.

Прокат цветных металлов: медный М1, М2, М3, прутки, шины, листы, плиты, лента, проволока, трубы, латунный: ЛС59-1, Л63, Л68, ЛО60-1, ЛС58-2, прутки, проволока, листы, ленты, плиты, бронзовый: БрОЦС5-5-5, БрАЖ9-4, БрАЖц, БрКМц, БрБ2, БрОФ7-0,2, БрАЖМц прутки, трубы, слитки, проволока, никелевый, медно-никелевый: НПА-1, НП-2, МНЦ 15-20, МНЖКТ, НМц5 ПАНЧ-11; МНМц 40-1,5, НХ9,5, НМцАК2-2-1, МНМц43-0,5, НМЖМц 28-2,5-1,5, Х15Н60, Х23Ю52, аноды, проволока, лента, цинковый: Ц1, Ц0, Ц0А, проволока, аноды, , первичные металлы: медь катодная: МООК, МОК, М1К, цинк: Ц1, ЦО, ЦО, алюминий в чушках первичный: АО-А8, АК12ПЧ, АК12ОЧ, никель катодный и гранулированный: Н1у, Н1, Н2, Н3, олово, сурьма: О1пч, О1ч, О1, Су0, Су1, свинец, баббиты и припои: С1, С2 (чушки, листы), Б83, Б16, ПОС61, ПОС30, ЛОС40, проволока, прутки, литейные сплавы: ЛС, ЛСд, ЛК, МФ 9, МФ 1, нагревательные элементы: Нихром Х20Н80 проволока, лента; Электроды вольфрам, Фехраль Х23Ю5Т проволока, лента, Сетка 12Х18Н10Т, заклепка латунная пустотелая с потайной или полукруглой головкой: 5х10, 13, 16, 18, 20, винт латунный с потайной головкой и крестообразным шлицем: 6х16, 20, 25, 30, 35.

В целях рационального использования материалов и как следствие уменьшения себестоимости продукции «Цвет-Мет Маркет» изготовит и поставит по Вашим размерам – втулки, прутки и фасонное литье: БрОФ10-1, БрОЦС5-5-5, БрАФ9-3Л, БрО10С10, БрА9Мц2Л, БрА10Ж4Н4Л, БрА10Ж3Мц2, БрО3Ц7С5Н1, ЛЦ16К4 и другие марки бронзовых, латунных втулок с механической обработкой.

Вся поставляемая продукция сертифицирована. В большом ассортименте и на складах трубы волноводные капиллярные метричные радиаторные тонкостенные латунные медноникелевые монометрические. Труба бронза. Прутки медные латунные. Втулки слитки бронза прутки проволока медная, латунная, бронза. Чушка латунь, бронза, шина медная. Металлопрокат (уголок, арматура, катанка), метизы (проволока, гвозди, сетка рабица, тканая), канаты, электроды. В большом ассортименте и на складах трубы волноводные капиллярные метричные радиаторные тонкостенные латунные медноникелевые монометрические. Труба бронза. Прутки медные латунные. Втулки слитки бронза прутки проволока медная, латунная, бронза. Чушка латунь, бронза, шина медная. Металлопрокат (уголок, арматура, катанка), метизы (проволока, гвозди, сетка рабица, тканая), канаты, электроды.